# Ausschreibungstext

## Aussenwand – Liapor-MULTI-THERM-System

| Vorbemerkungen |
| --- |
| Die Anlieferung der Liapor-MULTI-THERM-Wände ist vom Auftragnehmer mit dem Hersteller (Frächter) so abzustimmen, daß Sie nach Anlieferung sofort versetzt werden können. Die Wände sind auf der Bodenplatte im Mörtelbett zu versetzen. Als Mörtel ist ein solcher der Mörtelklasse „M 5 w“ entsprechend der ÖNORM B 3341 zu verwenden. Der Verbund der Wände ist genau nach den Angaben des Herstellers mit den mitgelieferten Verbindungsmitteln herzustellen. Als Vergußmasse ist ein Leichtbeton LC 16/18 oder Normalbeton C 16/20 – Konsistenz C3 bzw. F45 zu verwenden. |
| Pos. | Leistung | Ausmaß | Einheits-preis | Gesamt-preis |
|  | Liefern und Versetzen von geschoßhohen Liapor- MULTI-THERM-Wänden. Das geringe Raumgewicht der Wandbauteile garantiert unkomplizierte Fräs- und Schlitzarbeiten für die Elektro- und Sanitärinstallation. |  |  |  |
|  | Gesamt-Wanddicke 25,5 cm (mit 1,5 cm Innenputz) bestehend aus: 20 cm Liapor Ton-Massiv-Wand + 4 cm Wärmedämmschicht aus Liaver-Leichtbeton U(k)-Wert (mit Innenputz) = 0,49 W/m²K Bewertetes Schalldämmaß Rw (unverputzt) = 48 dB Wirksame Speicherkapazität innen = 40,8 kJ/m²K Brandwiderstandsklasse (unverputzt) = F 180 | _______ m² |  |  |
|  | Gesamt-Wanddicke 31,5 cm (mit 1,5 cm Innenputz) bestehend aus: 20 cm Liapor Ton-Massiv-Wand + 10 cm Wärmedämmschicht aus Liaver-Leichtbeton U(k)-Wert (mit Innenputz) = 0,36 W/m²K Bewertetes Schalldämmaß Rw (unverputzt) = 49 dB Wirksame Speicherkapazität innen = 40,9 kJ/m²K Brandwiderstandsklasse (unverputzt) = F 180 | _______ m² |  |  |
|  | Gesamt-Wanddicke 38,0 cm (mit 1,5 cm Innenputz) bestehend aus: 20 cm Liapor Ton-Massiv-Wand + 16,5 cm Wärmedämmschicht aus Liaver-Leichtbeton U(k)-Wert (mit Innenputz) = 0,28 W/m²K Bewertetes Schalldämmaß Rw (unverputzt) = 51 dB Wirksame Speicherkapazität innen = 40,8 kJ/m²K Brandwiderstandsklasse (unverputzt) = F 180 | _______ m² |  |  |
|  | Gesamt-Wanddicke 39,5 cm (mit 1,5 cm Innenputz) bestehend aus: 20 cm Liapor Ton-Massiv-Wand + 18 cm Wärmedämmschicht aus Liaver-Leichtbeton U(k)-Wert (mit Innenputz) = 0,26 W/m²K Bewertetes Schalldämmaß Rw (unverputzt) = 51 dB Wirksame Speicherkapazität innen = 40,8 kJ/m²K Brandwiderstandsklasse (unverputzt) = F 180 | _______ m² |  |  |
|  | Gesamt-Wanddicke 41,5 cm (mit 1,5 cm Innenputz) bestehend aus: 20 cm Liapor Ton-Massiv-Wand + 20 cm Wärmedämmschicht aus Liaver-Leichtbeton U(k)-Wert (mit Innenputz) = 0,25 W/m²K Bewertetes Schalldämmaß Rw (unverputzt) = 51 dB Wirksame Speicherkapazität innen = 40,8 kJ/m²K Brandwiderstandsklasse (unverputzt) = F 180 | _______ m² |  |  |
|  | Gesamt-Wanddicke 46,5 cm (mit 1,5 cm Innenputz) bestehend aus: 20 cm Liapor Ton-Massiv-Wand + 25 cm Wärmedämmschicht aus Liaver-Leichtbeton U(k)-Wert (mit Innenputz) = 0,21 W/m²K Bewertetes Schalldämmaß Rw (unverputzt) = 52 dB Wirksame Speicherkapazität innen = 40,8 kJ/m²K Brandwiderstandsklasse (unverputzt) = F 180 | _______ m² |  |  |
|  | Gesamt-Wanddicke 36,5 cm (mit 1,5 cm Innenputz) bestehend aus: 25 cm Liapor Ton-Massiv-Wand + 10 cm Wärmedämmschicht aus Liaver-Leichtbeton U(k)-Wert (mit Innenputz) = 0,32 W/m²K Bewertetes Schalldämmaß Rw (unverputzt) = 51 dB Wirksame Speicherkapazität innen = 40,9 kJ/m²K Brandwiderstandsklasse (unverputzt) = F 180 | _______ m² |  |  |
|  | Gesamt-Wanddicke 38,0 cm (mit 1,5 cm Innenputz) bestehend aus: 25 cm Liapor Ton-Massiv-Wand + 11,5 cm Wärmedämmschicht aus Liaver-Leichtbeton U(k)-Wert (mit Innenputz) = 0,30 W/m²K Bewertetes Schalldämmaß Rw (unverputzt) = 52 dB Wirksame Speicherkapazität innen = 40,9 kJ/m²K Brandwiderstandsklasse (unverputzt) = F 180 | _______ m² |  |  |
|  | Gesamt-Wanddicke 39,5 cm (mit 1,5 cm Innenputz) bestehend aus: 25 cm Liapor Ton-Massiv-Wand + 13 cm Wärmedämmschicht aus Liaver-Leichtbeton U(k)-Wert (mit Innenputz) = 0,29 W/m²K Bewertetes Schalldämmaß Rw (unverputzt) = 52 dB Wirksame Speicherkapazität innen = 40,9 kJ/m²K Brandwiderstandsklasse (unverputzt) = F 180 | _______ m² |  |  |
|  | Gesamt-Wanddicke 41,5 cm (mit 1,5 cm Innenputz) bestehend aus: 25 cm Leca-Liapor Ton-Massiv-Wand + 15 cm Wärmedämmschicht aus Liaver-Leichtbeton U(k)-Wert (mit Innenputz) = 0,27 W/m²K Bewertetes Schalldämmaß Rw (unverputzt) = 52 dB Wirksame Speicherkapazität innen = 40,8 kJ/m²K Brandwiderstandsklasse (unverputzt) = F 180 | _______ m² |  |  |
|  | Gesamt-Wanddicke 46,5 cm (mit 1,5 cm Innenputz) bestehend aus: 25 cm Liapor Ton-Massiv-Wand + 20 cm Wärmedämmschicht aus Liaver-Leichtbeton U(k)-Wert (mit Innenputz) = 0,24 W/m²K Bewertetes Schalldämmaß Rw (unverputzt) = 53 dB Wirksame Speicherkapazität innen = 40,8 kJ/m²K Brandwiderstandsklasse (unverputzt) = F 180 | _______ m² |  |  |
|  | Gesamt-Wanddicke 46,5 cm (mit 1,5 cm Innenputz) bestehend aus: 27,5 cm Liapor Ton-Massiv-Wand + 17,5 cm Wärmedämmschicht aus Liaver-Leichtbeton U(k)-Wert (mit Innenputz) = 0,24 W/m²K Bewertetes Schalldämmaß Rw (unverputzt) = 54 dB Wirksame Speicherkapazität innen = 40,8 kJ/m²K Brandwiderstandsklasse (unverputzt) = F 180 | _______ m² |  |  |
|  | Gesamt-Wanddicke 41,5 cm (mit 1,5 cm Innenputz) bestehend aus: 30 cm Liapor Ton-Massiv-Wand + 10 cm Wärmedämmschicht aus Liaver-Leichtbeton U(k)-Wert (mit Innenputz) = 0,30 W/m²K Bewertetes Schalldämmaß Rw (unverputzt) = 53 dB Wirksame Speicherkapazität innen = 40,8 kJ/m²K Brandwiderstandsklasse (unverputzt) = F 180 | _______ m² |  |  |
|  | Gesamt-Wanddicke 46,5 cm (mit 1,5 cm Innenputz) bestehend aus: 30 cm Liapor Ton-Massiv-Wand + 15 cm Wärmedämmschicht aus Liaver-Leichtbeton U(k)-Wert (mit Innenputz) = 0,25 W/m²K Bewertetes Schalldämmaß Rw (unverputzt) = 54 dB Wirksame Speicherkapazität innen = 41,0 kJ/m²K Brandwiderstandsklasse (unverputzt) = F 180 | _______ m² |  |  |