# Ausschreibungstext

## Aussenwand – Liapor-Ton-Massiv-Wand (haufwerksporig)

| Vorbemerkungen |
| --- |
| Die Anlieferung der Liapor-Ton-Massiv-Wände ist vom Auftragnehmer mit dem Hersteller (Frächter) so abzustimmen, daß Sie nach Anlieferung sofort versetzt werden können. Die Wände sind auf der Bodenplatte im Mörtelbett zu versetzen. Als Mörtel ist ein solcher der Mörtelklasse „M 5 w“ entsprechend der ÖNORM B 3341 zu verwenden. Der Verbund der Wände ist genau nach den Angaben des Herstellers mit den mitgelieferten Verbindungsmitteln herzustellen. Als Vergußmasse ist ein Leichtbeton LC 16/18 Konsistenz C3 zu verwenden. |
| Pos. | Leistung | Ausmaß | Einheits-preis | Gesamt-preis |
|  | Liefern und Versetzen von geschoßhohen, porigen Liapor Ton-Massiv-Wänden, mit 20 cm Stärke. Das geringe Raumgewicht der Wandbauteile garantiert unkomplizierte Fräs- und Schlitzarbeiten für die Elektro- und Sanitärinstallation. Die Wände sind an der Außenseite für das Aufbringen eines naturreinen Kalk-Zementputzes und einer Silikat-Fassade geeignet. U(k)-Wert (unverputzt) = 0,96 W/m²K Bewertetes Schalldämmaß Rw (unverputzt) = 46 dB Brandwiderstandsklasse (unverputzt) = F 180 | _______ m² |  |  |
|  | Liefern und Versetzen von geschoßhohen, porigen Liapor Ton-Massiv-Wänden, mit 30 cm Stärke. Das geringe Raumgewicht der Wandbauteile garantiert unkomplizierte Fräs- und Schlitzarbeiten für die Elektro- und Sanitärinstallation. Die Wände sind an der Außenseite für das Aufbringen eines naturreinen Kalk-Zementputzes und einer Silikat-Fassade geeignet. U(k)-Wert (unverputzt) = 0,81 W/m²K Bewertetes Schalldämmaß Rw (unverputzt) = 54 dB Brandwiderstandsklasse (unverputzt) = F 180 | _______ m² |  |  |
|  | Liefern und Versetzen von geschoßhohen, porigen Liapor Ton-Massiv-Wänden, mit 38 cm Stärke. Das geringe Raumgewicht der Wandbauteile garantiert unkomplizierte Fräs- und Schlitzarbeiten für die Elektro- und Sanitärinstallation. Die Wände sind an der Außenseite für das Aufbringen eines naturreinen Kalk-Zementputzes und einer Silikat-Fassade geeignet. U(k)-Wert (unverputzt) = 0,41 W/m²K Bewertetes Schalldämmaß Rw (unverputzt) = 54 dB Brandwiderstandsklasse (unverputzt) = F 180 | _______ m² |  |  |