091F	Mauerwerk (RÖFIX)

.

Vorbemerkungen:

.

Verarbeitungsrichtlinien:

.

Für alle zur Ausführung gelangenden Produkte werden die Verarbeitungsrichtlinien (technische Merkblätter) des Herstellers (z.B. RÖFIX) der Produkte beachtet und eingehalten, insbesonders die Hinweise auf produktspezifische Untergründe.

.

Anschlag Fenster, Türen:

.

Die Anschläge für Fenster und Türen werden, soweit im System vorhanden, mit geeigneten Formsteinen ausgeführt.

.

Gleichwertigkeit:

.

Sofern in den Vertragsbestimmungen und Positionen nichts anderes fesgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die beschrieben sind, insbesondere auch der Schichtaufbau oder konstruktive Details und die technischen Eigenschaften der einzelnen Teile und der Gesamtleistung sowie die besonderen Eigenschaften, die in technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Produkte angegeben sind.

.

Verarbeitungsrichtlinien:

.

Für alle zur Ausführung gelangenden Produkte werden die Verarbeitungsrichtlinien (technische Merkblätter) des Herstellers (z.B. RÖFIX) beachtet und eingehalten, insbesonders die Hinweise auf produktspezifische Untergründe.

#8#

Kommentar:

.

Allgemeine Bestimmungen:

.

Die Formulierung der Positionen setzt voraus, daß aus der Leistungsgruppe LG 00 "Allgemeine Bestimmungen", Unterleistungsgruppe "Vertragsunterlagen" mindestens die Positionen "ÖNORMEN verbindlich" sowie aus der Unterleistungsgruppe "Besondere Bestimmungen für den Einzelfall" die Positionen "Leistungsumfang", "Materialbeistellung" und "Qualitätsgleichwertigkeit" mit ausgeschrieben werden.

.

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

.

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-H vorhandenen Vorbemerkungen. Mit dem EDV-Ausdruck der ersten ausgewählten Position der RÖFIX-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift, einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen, mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen mit auszuschreiben.

091F01-	Mauerwerk mit Mauerziegeln, vo Mauerwerk

mit Mauerziegeln, voll, Normalformat (NF) 25 x 12 x 6,5 cm, Festigkeitsklasse mindestens 20 N/mm2. Für Bauteile aller Art.

091F01C	Mwk.NF voll 20N KZM M5	M3

Mit Kalkzementmörtel gemauert, Mörtelgruppe M 5,

z.B. mit RÖFIX 950 KALK-ZEMENT-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F01D	Mwk.NF voll 20N ZM M10	M3

Mit Zementmörtel gemauert, Mörtelgruppe M 10,

z.B. mit RÖFIX 920 ZEMENT-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F03-	Mauerwerk mit Mauerziegel, vol Mauerwerk

mit Mauerziegel, voll, Normalformat (NF) 25 x 12 x 6,5 cm, Festigkeitsklasse mindestens 20N/mm2.

091F03C	Mwk.NF voll 20N Unterf.ZM	M3

Für das abschnittsweise Unterfangen, einschließlich auskeilen, mit Zementmörtel gemauert, Mörtelgruppe M 10,

z.B. mit RÖFIX 920 ZEMENT-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F03D	Mwk.NF voll 20N Pfeiler ZM	M3

Für freistehende Pfeiler, ohne Unterschied der Pfeilerquerschnitte, mit Zementmörtel gemauert, Mörtelgruppe M 10,

z.B. mit RÖFIX 920 ZEMENT-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F04-	Mauerwerk mit Mauerziegeln (MZ Mauerwerk

mit Mauerziegeln (MZ), für Bauteile aller Art, Abmessungen, Festigkeitsklasse: ______

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F04C	Mwk.MZ lt.Angabe KZM M5	M3

Mit Kalkzementmörtel gemauert, Mörtelgruppe M 5,

z.B. mit RÖFIX 950 KALK-ZEMENT-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F04D	Mwk.MZ lt.Angabe ZM M10	M3

Mit Kalkzementmörtel gemauert, Mörtelgruppe M 10,

z.B. mit RÖFIX 920 ZEMENT-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F05-	Mauerwerk 17 cm dick mit Hochl Mauerwerk 17

cm dick mit Hochlochziegeln (HLZ), für Bauteile aller Art.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F05A	17cm HLZ-Mwk.KZM M5	M3

Ohne besondere Anforderungen, Ziegelfestigkeit 7 bis 15 N/mm2, mit Kalkzementmörtel gemauert, Mörtelgruppe M 5,

z.B. mit RÖFIX 950 TROCKENMÖRTEL mit Kalksand 0/4 mm oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F05B	17cm HLZ-Schalls-Mwk.KZM M5	M3

Mit erhöhten Schallschutzanforderungen, Ziegelfestigkeitsklasse mindestens 15 N/mm2, mit Kalkzementmörtel gemauert, Mörtelgruppe M 5,

z.B. mit RÖFIX 950 TROCKENMÖRTEL mit Kalksand 0/4 mm oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F06-	Mauerwerk 25 cm dick mit Hochl Mauerwerk 25

cm dick mit Hochlochziegeln (HLZ), für Bauteile aller Art.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F06A	25cm HLZ-Mwk.KZM M5	M3

Ohne besondere Anforderungen, Ziegelfestigkeit 7 bis 15 N/mm2, mit Kalkzementmörtel gemauert, Mörtelgruppe M 5,

z.B. mit RÖFIX 950 TROCKENMÖRTEL mit Kalksand 0/4 mm oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F06B	25cm HLZ-Schalls-Mwk.KZM M5	M3

Mit erhöhten Schallschutzanforderungen, Ziegelfestigkeitsklasse mindestens 15 N/mm2, mit Kalkzementmörtel gemauert, Mörtelgruppe M 5,

z.B. mit RÖFIX 950 TROCKENMÖRTEL mit Kalksand 0/4 mm oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F06C	25cm HLZ-Schalls-Mwk.ZM M10	M2

Mit erhöhten Schallschutzanforderungen, Ziegelfestigkeitsklasse mindestens 15 N/mm2, mit Kalkzementmörtel gemauert, Mörtelgruppe M 10,

z.B. mit RÖFIX 920 ZEMENT-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F06D	25cm HLZ-Mwk.WDM M5ww	M2

Mit Wärmedämmörtel M 5ww (EP) gemauert,

z.B. mit RÖTHERM 820 WÄRMEDÄMM-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F06E	25cm HLZ-Mwk.WDM M10w	M2

Mit Wärmedämmörtel M 10w (EP) gemauert,

z.B. mit RÖTHERM 810 WÄRMEDÄMM-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F06G	25cm HLZ-Mwk.M10w+Bläht.	M2

Mit Wärmedämmörtel M 10w, mit Zusatz aus Blähton, gemauert,

z.B. mit RÖTHERM 812 LECA-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F07-	Mauerwerk 30 cm dick aus Hochl Mauerwerk 30

cm dick aus Hochlochziegeln (HLZ) für Bauteile aller Art.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F07A	30cm HLZ-Mwk.KZM M5	M2

Ohne besondere Anforderung, Ziegelfestigkeit 7 bis 15 N/mm2, mit Kalkzementmörtel gemauert, Mörtelgruppe M 5,

z.B. mit RÖFIX 950 KALK-ZEMENT-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F07B	30cm HLZ-Schalls-Mwk.KZM M5	M2

Mit erhöhter Schallschutzanforderung, Ziegelfestigkeitsklasse mindestens 15 N/mm2, mit Kalkzementmörtel gemauert, Mörtelgruppe M 5,

z.B. mit RÖFIX 950 KALK-ZEMENT-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F07C	30cm HLZ-Schalls-Mwk. ZM M10	M2

Mit erhöhter Schallschutzanforderung, Ziegelfestigkeitsklasse mindestens 15 N/mm2, mit Zementmörtel gemauert, Mörtelgruppe M 10,

z.B. mit RÖFIX 920 ZEMENT-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F07D	30cm HLZ-Mwk.WDM M5ww	M2

Ziegelfestigkeitsklasse 7 bis 15 N/mm2, mit Wärmedämmörtel M 5ww (EP) gemauert, Wärmedurchlaßwiderstand unverputzt mindestens D = 1,50 m2 K/W,

z.B. mit RÖTHERM 820 WÄRMEDÄMM-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F07E	30cm HLZ-Mwk.WDM M10w	M2

Ziegelfestigkeitsklasse 7 bis 15 N/mm2, mit Wärmedämmörtel M 10w (EP) gemauert, Wärmedurchlaßwiderstand unverputzt mindestens D = 1,20 m2 K/W,

z.B. mit RÖTHERM 810 WÄRMEDÄMM-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F07G	30cm HLZ-Mwk.M10w+Bläht.	M2

Ziegelfestigkeitsklasse 7 bis 15 N/mm2, mit Wärmedämmörtel M 10w (EC), mit Zusatz aus Blähton, gemauert, Wärmedurchlaßwiderstand unverputzt mindestens D = 1,50 m2 K/W,

z.B. mit RÖTHERM 812 LECA-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F08-	Mauerwerk 38 cm dick, aus Hoch Mauerwerk 38

cm dick, aus Hochlochziegeln (HLZ) für Bauteile aller Art.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F08A	38cm HLZ-Mwk.KZM M5	M2

Ziegelfestigkeitsklasse 5 bis 15 N/mm2, mit Kalkzementmörtel gemauert, Mörtelgruppe M 5, Wärmedurchlaßwiderstand unverputzt mindestens D = 1,50 m2 K/W,

z.B. mit RÖFIX 950 KALK-ZEMENT-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F08B	38cm HLZ-Mwk.ZM M10	M2

Ziegelfestigkeitsklasse 5 bis 15 N/mm2, mit Zementmörtel gemauert, Mörtelgruppe M 10, Wärmedurchlaßwiderstand unverputzt mindestens D = 1,50 m2 K/W,

z.B. mit RÖFIX 920 ZEMENT-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F08C	38cm HLZ-Mwk.WDM M5ww	M2

Ziegelfestigkeitsklasse 5 bis 15 N/mm2, mit Wärmedämmörtel M 5ww (EP), gemauert, Wärmedurchlaßwiderstand unverputzt mindestens D = 2,0 m2 K/W,

z.B. mit RÖTHERM 820 WÄRMEDÄMM-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F08D	38cm HLZ-Mwk.WDM M10	M2

Ziegelfestigkeitsklasse 5 bis 15 N/mm2, mit Wärmedämmörtel M 10w (EC), gemauert, Wärmedurchlaßwiderstand unverputzt mindestens D = 1,80 m2 K/W,

z.B. mit RÖTHERM 810 WÄRMEDÄMM-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F08F	38cm HLZ-Mwk.M10w Bläht.	M2

Ziegelfestigkeitsklasse 5 bis 15 N/mm2, mit Wärmedämmörtel M 10w (EC), mit Zusatz aus Blähton, gemauert, Wärmedurchlaßwiderstand unverputzt mindestens D = 1,80 m2 K/W,

z.B. mit RÖTHERM 812 LECA-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F14-	Mauerwerk mit Hohlblocksteinen Mauerwerk

mit Hohlblocksteinen (Hbl) aus Materialien aller Art, nach Wahl des Auftragnehmers, ausgenommen Blähton oder Kiesbeton, für Bauteile aller Art.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F14A	25cm Hbl-Mwk.KZM M5	M2

25 cm dick, ohne besondere Anforderungen, Steinfestigkeitsklasse 5 bis 15 N/mm2, mit Kalkzementmörtel gemauert, Mörtelgruppe M 5,

z.B. mit RÖFIX 950 KALK-ZEMENT-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F14B	25cm Hbl-Schalls-Mwk.KZM M5	M2

25 cm dick, als Schallschutzmauerwerk, Steinfestigkeitsklasse mindestens 15 N/mm2, mit Kalkzementmörtel gemauert, Mörtelgruppe M 5, bewertetes Schalldämmaß RW mindestens 50 dB,

z.B. mit RÖFIX 950 KALK-ZEMENT-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F14C	25cm Hbl-Schalls-Mwk.KZM M5	M2

25 cm dick, als Schallschutzmauerwerk, Steinfestigkeitsklasse mindestens 15 N/mm2, mit Zementmörtel gemauert, Mörtelgruppe M 10, bewertetes Schalldämmaß RW mindestens 50 dB,

z.B. mit RÖFIX 950 KALK-ZEMENT-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F14D	25cm Hbl-Mwk.WDM M10w	M2

25 cm dick, Steinfestigkeitsklasse 5 bis 15 N/mm2, mit Wärmedämmörtel M 10w (EP) gemauert, Wärmedurchlaßwiderstand unverputzt mindestens 1,20 m2 K/W,

z.B. mit RÖTHERM 810 WÄRMEDÄMM-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F14F	30cm Hbl-Schalls-Mwk.ZM M10	M2

30 cm dick, als Schallschutzmauerwerk, Steinfestigkeitsklasse mindestens 15 N/mm2, mit Kalkzementmörtel gemauert, Mörtelgruppe M 10, bewertetes Schalldämmaß RW mindestens 53 dB,

z.B. mit RÖFIX 920 ZEMENT-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F14G	30cm Hbl-Schalls-Mwk.ZM M10	M2

30 cm dick, als Schallschutzmauerwerk, Steinfestigkeitsklasse mindestens 15 N/mm2, mit Kalkzementmörtel gemauert, Mörtelgruppe M 10, bewertetes Schalldämmaß RW mindestens 53 dB,

z.B. mit RÖFIX 920 ZEMENT-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F14H	30cm Hbl-Mwk.WDM M10w	M2

30 cm dick, Steinfestigkeitsklasse 5 bis 15 N/mm2, mit Wärmedämmörtel M 10w (EP) gemauert, Wärmedurchlaßwiderstand unverputzt mindestens 1,40 m2 K/W,

z.B. mit RÖTHERM 810 WÄRMEDÄMM-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F14I	38cm Hbl-Mwk KZM M5	M2

38 cm dick, ohne besondere Anforderungen, Steinfestigkeitsklasse 5 bis 15 N/mm2, mit Kalkzementmörtel gemauert, Mörtelgruppe M5,

z.B. mit RÖFIX 950 KALK-ZEMENT-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F14J	38cm Hbl-Mwk ZM M10	M2

38 cm dick, ohne besondere Anforderungen, Steinfestigkeitsklasse 5 bis 15 N/mm2, mit Zementmörtel gemauert, Mörtelgruppe M10,

z.B. mit RÖFIX 920 ZEMENT-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F14K	38cm Hbl-Mwk WDM M10w	M2

38 cm dick, Steinfestigkeitsklasse 5 bis 15 N/mm2, mit Wärmedämmörtel M10w (EP) gemauert, Wärmedurchlaßwiderstand unverputzt, mindestens D = 1,50 m2 K/W,

z.B. mit ROTHERM 810 WÄRMEDÄMMMAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F16-	Mauerwerk mit Hohlblocksteinen Mauerwerk

mit Hohlblocksteinen (Hbl) aus Blähton, für Bauteile aller Art.

091F16A	25cm Hbl-Blähton.KZM M5	M2

25 cm dick, ohne besondere Anforderungen, mit Kalk-Zementmörtel gemauert, Mörtelgruppe M 5,

z.B. mit RÖFIX 950 KALK-ZEMENT-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F16B	25cm Hbl-Blähton.ZM M10	M2

25 cm dick, als Schallschutzmauerwerk, mit Zementmörtel gemauert, Mörtelgruppe M 10, bewertetes Schalldämmaß Rw mindestens 55 dB,

z.B. mit RÖFIX 920 ZEMENT-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F16C	25cm Hbl-Blähton.WDM M5ww	M2

25 cm dick, mit Wärmedämmörtel M 5ww (EP) gemauert, Wärmedurchlaßwiderstand unverputzt, mindestens D = 1,20 m2 K/W,

z.B. mit RÖTHERM 820 WÄRMEDÄMM-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F16D	25cm Hbl-Blähton.WDM M10w	M2

25 cm dick, mit Wärmedämmörtel M 10w (EP) gemauert, Wärmedurchlaßwiderstand unverputzt, mindestens D = 1,20 m2 K/W,

z.B. mit RÖTHERM 810 WÄRMEDÄMM-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F16E	25cm Hbl-Blähton.WDM+BlähtM5ww	M2

25 cm dick, mit Wärmedämmörtel M 5ww/w, mit Zusatz aus Blähton, gemauert, Wärmedurchlaßwiderstand unverputzt, mindestens D = 1,20 m2 K/W,

z.B. mit RÖTHERM 822 LECA-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F16F	25cmHbl-Blähton.WDM+Bläht M10w	M2

25 cm dick, mit Wärmedämmörtel M 10w, mit Zusatz aus Blähton, gemauert, Wärmedurchlaßwiderstand unverputzt, mindestens D = 1,20 m2 K/W,

z.B. mit RÖTHERM 812 LECA-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F16H	30cm Hbl-Blähton.KZM M5	M2

30 cm dick, ohne besondere Anforderungen, mit Kalk-Zementmörtel gemauert, Mörtelgruppe M 5,

z.B. mit RÖFIX 950 KALK-ZEMENT-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F16I	30cm Hbl-Blähton.WDM M5ww	M2

30 cm dick, mit Wärmedämmörtel M 5ww (EP) gemauert, Wärmedurchlaßwiderstand unverputzt, mindestens D = 1,50 m2 K/W,

z.B. mit RÖTHERM 820 WÄRMEDÄMM-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F16J	30cm Hbl-Blähton.WDM M10w	M2

30 cm dick, mit Wärmedämmörtel M 10w (EP) gemauert, Wärmedurchlaßwiderstand unverputzt, mindestens D = 1,5 m2 K/W,

z.B. mit RÖTHERM 810 WÄRMEDÄMM-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F16L	30cmHbl-Blähton.WDM+Bläht M10w	M2

30 cm dick, mit Wärmedämmörtel M 10w, mit Zusatz aus Blähton, gemauert, Wärmedurchlaßwiderstand unverputzt, mindestens D = 1,5 m2 K/W,

z.B. mit RÖTHERM 812 LECA-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F16M	38cm Hbl-Blähton.KZM M5	M2

38 cm dick, ohne besondere Anforderungen, mit Kalk-Zementmörtel gemauert, Mörtelgruppe M 5,

z.B. mit RÖFIX 950 KALK-ZEMENT-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F16N	38cm Hbl-Blähton.WDM M5ww	M2

38 cm dick, mit Wärmedämmörtel M 5ww (EP) gemauert, Wärmedurchlaßwiderstand unverputzt, mindestens D = 2,00 m2 K/W,

z.B. mit RÖTHERM 820 WÄRMEDÄMM-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F16O	38cm Hbl-Blähton.WDM M10w	M2

38 cm dick, mit Wärmedämmörtel M 10w (EP) gemauert, Wärmedurchlaßwiderstand unverputzt, mindestens D = 2,0 m2 K/W,

z.B. mit RÖTHERM 810 WÄRMEDÄMM-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F16Q	38cmHbl-Blähton.WDM+Bläht M10w	M2

38 cm dick, mit Wärmedämmörtel M 10w, mit Zusatz aus Blähton, gemauert, Wärmedurchlaßwiderstand unverputzt, mindestens D = 2,0 m2 K/W,

z.B. mit RÖTHERM 812 LECA-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F18-	Mauerwerk mit Hohlblocksteinen Mauerwerk

mit Hohlblocksteinen (Hbl) aus Kiesbeton, für Bauteile aller Art.

091F18A	25cm Hbl-Mwk.Kiesb.KZM M5	M2

25 cm dick, ohne besondere Anforderungen, mit Kalk-Zementmörtel gemauert, Mörtelgruppe M 5,

z.B. mit RÖFIX 950 KALK-ZEMENT-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F18B	25cm Hbl-Mwk.Kiesb.ZM M10	M2

25 cm dick, als Schallschutzmauerwerk, mit Zementmörtel gemauert, Mörtelgruppe M 10, bewertetes Schalldämmaß Rw mindestens 50 dB,

z.B. mit RÖFIX 920 ZEMENT-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F18C	30cm Hbl-Mwk.Kiesb.KZM M5	M2

30 cm dick, ohne besondere Anforderungen, mit Kalk-Zementmörtel gemauert, Mörtelgruppe M 5,

z.B. mit RÖFIX 950 KALK-ZEMENT-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F18D	30cm Hbl-Mwk.Kiesb.ZM M10	M2

30 cm dick, als Schallschutzmauerwerk, mit Zementmörtel gemauert, Mörtelgruppe M 10, bewertetes Schalldämmaß Rw mindestens 50 dB,

z.B. mit RÖFIX 920 ZEMENT-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F18E	38cm Hbl-Mwk.Kiesb.KZM M5	M2

38 cm dick, ohne besondere Anforderungen, mit Kalk-Zementmörtel gemauert, Mörtelgruppe M 5,

z.B. mit RÖFIX 950 KALK-ZEMENT-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F18F	38cm Hbl-Mwk.Kiesb.ZM M10	M2

38 cm dick, als Schallschutzmauerwerk, mit Zementmörtel gemauert, Mörtelgruppe M 10, bewertetes Schalldämmaß Rw mindestens 50 dB,

z.B. mit RÖFIX 920 ZEMENT-MAUERMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

091F20-	Aufzahlung (Az) auf die Positi Aufzahlung

(Az) auf die Positionen Mauerwerk aller Art, für die Erschwernisse beim Mauern von Pfeilern.

091F20A	Az Mwk Pfeiler	M1

Abgerechnet wird die Summe der einfachen Pfeilerhöhen.

093F	Sichtmauerwerk, Vormauerung (RÖFIX)

.

Vorbemerkung:

.

Gleichwertigkeit:

.

Sofern in den Vertragsbestimmungen und Positionen nichts anderes festgeleg ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die beschrieben sind, insbesondere auch der Schichtaufbau oder konstruktive Details und die technischen Eigenschaften der einzelnen Teile und der Gesamtleistung sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Produkte angegeben sind.

.

Verarbeitungsrichtlinien:

.

Für alle zur Ausführung gelangenden Produkte werden die Verarbeitungsrichtlinien (technische Merkblätter) des Herstellers (z.B. RÖFIX) beachtet und eingehalten, insbesonders die Hinweise auf produktspezifische Untergründe.

#8#

Kommentar:

.

Allgemeine Bestimmungen:

.

Die Formulierung der Positionen setzt voraus, daß aus der Leistungsgruppe LG 00 "Allgemeine Bestimmungen", Unterleistungsgruppe "Vertragsunterlagen" mindestens die Positionen "ÖNORMEN verbindlich" sowie aus der Unterleistungsgruppe "Besondere Bestimmungen für den Einzelfall" die Positionen "Leistungsumfang", "Materialbeistellung" und "Qualitätsgleichwertigkeit" mit ausgeschrieben werden.

.

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

.

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-H vorhandenen Vorbemerkungen. Mit dem EDV-Ausdruck der ersten ausgewählten Position der RÖFIX-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift, einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen, mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen mit auszuschreiben.

093F01-	Sichtmauerwerk mit ausgesuchte

Sichtmauerwerk mit ausgesuchten kantenreinen Mauerziegeln, mit Zementmörtel gemauert. Verfugen wird gesondert vergütet. Fugenausteilung nach Angabe, die Teilsteine werden geschnitten.

093F01D	Sichtmwk.Ziegel M10s 12cm	M2

Wand 12 cm dick, mit grauem Sondermauermörtel, Mörtelgruppe M 10s, gemauert,

z.B. mit RÖFIX 985 SPEZIAL-MAUERMÖRTEL MIT RUNDKORN für Sichtmauerwerk oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

093F01E	Sichtmwk.Ziegel M10s 25cm	M2

Wand 25 cm dick, mit grauem Sondermauermörtel, Mörtelgruppe M 10s, gemauert,

z.B. mit RÖFIX 985 SPEZIAL-MAUERMÖRTEL MIT RUNDKORN für Sichtmauerwerk oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

093F01F	Sichtmwk.Ziegel M10s Pfeiler	M3

Als freistehender Pfeiler, mindestens 25 cm dick, mit grauem Sondermauermörtel, Mörtelgruppe M 10s, gemauert,

z.B. mit RÖFIX 985 SPEZIAL-MAUERMÖRTEL MIT RUNDKORN für Sichtmauerwerk oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

093F02	Sichtmwk.Klinker M10s 12cm	M2

Sichtmauerwerk mit kantenreinen Klinkerziegeln, mit grauem Sondermauermörtel, Mörtelgruppe M 10s, gemauert,

z.B. mit RÖFIX 985 SPEZIAL-MAUERMÖRTEL für Sichtmauerwerk oder Gleichwertigem. Verfugen wird gesondert vergütet. Fugenausteilung nach Angabe des Auftraggebers, die Teilsteine werden geschnitten. Auch als Vormauerung. Wand 12 cm dick.

Angebotenes Erzeugnis: ......

093F03-	Aufzahlung (Az) auf die Positi Aufzahlung

(Az) auf die Positionen Klinkersichtmauerwerk für die Erschwernis beim Mauern von Pfeilern.

093F03A	Az Klinkermwk.Pfeiler	M1

093F05-	Verfugen von Sichtmauerwerk au Verfugen von

Sichtmauerwerk aus Mauer- oder Klinkerziegeln, Fugen auswerfen und mit Fugeisen vertieft glätten. Abgerechnet die verfugte Fläche, ohne Unterschied der Wandhöhen.

093F05C	Verfugen vertieft M10s grau	M2

Mit naturgrauem Sondermauermörtel, Mörtelgruppe 10s,

z.B. mit RÖFIX 985 SPEZIAL-MAUERMÖRTEL MIT RUNDKORN für Sichtmauerwerk oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......