112F	Trenn- und Dämmschichten (RÖFIX)

.

Vorbemerkungen:

.

Verarbeitungsrichtlinien:

.

Für alle zur Ausführung gelangenden Produkte werden die Verarbeitungsrichtlinien (techn. Merkblätter) des Herstellers (z.B. RÖFIX) beachtet und eingehalten.

.

Gleichwertigkeit:

.

Sofern in den Vertragsbestimmungen und Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die beschrieben sind, insbesondere auch der Schichtaufbau oder konstruktive Details und die technischen Eigenschaften der einzelnen Teile und der Gesamtleistung sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Produkte angegeben sind.

.

Dämmschichten:

.

Mehrlagige Ausführungen von Dämmschichten werden kreuzweise mit überdeckten Fugen verlegt und je Lage, mit den entsprechenden Positionen, abgerechnet. Beim Zuschnitt entstehende Abfälle dürfen nicht verlegt werden.

#8#

Kommentar:

.

Die Zusammendrückbarkeit aller Lagen unter schwimmenden Estrichen darf 5 mm nicht unterschreiten.

.

Allgemeine Bestimmungen:

.

Die Formulierung der Positionen setzt voraus, daß aus der Leistungsgruppe LG 00 "Allgemeine Bestimmungen", Unterleistungsgruppe "Vertragsunterlagen" mindestens die Positionen "ÖNORMEN verbindlich" sowie aus der Unterleistungsgruppe "Besondere Bestimmungen für den Einzelfall" die Positionen "Leistungsumfang", "Materialbeistellung" und "Qualitätsgleichwertigkeit" mit ausgeschrieben werden.

.

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

.

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-H vorhandenen Vorbemerkungen. Mit dem EDV-Ausdruck der ersten ausgewählten Position der RÖFIX-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift, einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen, mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen mit auszuschreiben.

112F01-	Trennschichten oder zweilagige

Gleitschichten mit mindestens 10 cm Übergriffen. Abgerechnet die abgedeckte Bodenfläche je Lage.

112F01A	Abdecken m.Folienpapier 0,24mm	M2

Aus Altpapier und beidseitigem PE-Kunststoff, beidseitig heißluftverschweißbar,

z.B. RÖFIX FOLIENPAPIER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

112F01B	Abdecken mit Folie 0,1mm	M2

Mit Kunststoffolie mindestens 0,1 mm dick,

z.B. VALERON-Folie oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

112F01C	Abdecken mit Folie 0,2mm	M2

Mit Kunststoffolie mindestens 0,2 mm dick,

z.B. VALERON-Folie 0,2 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

112F14-	Wärmedämmung unter schwimmendem Estrich mit

Hartschaumplatten aus expandiertem Polystyrol (Partikelschaumstoff) Produktart EPS-W mit einer Rohdichte von 20 kg/m3, Brennbarkeitsklasse B1,

z.B. RÖFIX EPS Wärmedämmplatte PS 20 SE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

112F14B	Hartschaumplatte EPS-W B1 3cm	M2

112F14C	Hartschaumplatte EPS-W B1 4cm	M2

112F14D	Hartschaumplatte EPS-W B1 5cm	M2

112F16-	Trittschalldämmung unter schwimmendem

Estrich mit Hartschaumplatten aus expandiertem Polystyrol (Partikelschaumstoff), Brennbarkeitsklasse B1 (EPS-T) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

112F16E	Hartschaumpl.EPS-T B1	M2

Dynamische Steifigkeit: _ _ _

Dicke: _ _ _

112F17-	Trittschalldämmung unter schwimmendem

Estrich mit Rollen aus gewalktem Polystyrolschaum und mit überlappender PE-Rasterfolie beschichtet,

z.B. T/SE-TRITTSCHALLISOLATIONS-ROLLEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

112F17A	T/SE-Trittschallisol.Rollen	M2

Dicke: _ _ _

113F	Nutzestriche (RÖFIX)

.

Vorbemerkungen:

.

Verarbeitungsrichtlinien:

.

Für alle zur Ausführung gelangenden Produkte werden die Verarbeitungsrichtlinien (techn. Merkblätter) des Herstellers (z.B. RÖFIX) beachtet und eingehalten.

.

Gleichwertigkeit:

.

Sofern in den Vertragsbestimmungen und Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die beschrieben sind, insbesondere auch der Schichtaufbau oder konstruktive Details und die technischen Eigenschaften der einzelnen Teile und der Gesamtleistung sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Produkte angegeben sind.

.

Nutzestrich:

.

In der Folge wird gemäß ÖNORM B2232 (Estricharbeiten) für Estriche, die ohne Belag bleiben, der Begriff Nutzestrich (N-Estrich) verwendet.

.

Zementestrich, Herstellungsart:

.

Wenn nicht anders angegeben, wird die Wahl der Herstellungsart des Zementestriches, konventionell oder als Fließestrich, dem Bieter überlassen.

.

Fließestrich:

.

Wenn nicht anders angegeben, sind in dem Einheitspreis des angebotenen Fließestriches alle zusätzlichen Maßnahmen, wie z.B. die Verklebung der Trennschichten und Abdichten der Öffnungen bis 0,5 m2 Einzelgröße, einkalkuliert.

.

Randstreifen:

.

In die Einheitspreise sind Randstreifen in einer der gesamten Fußbodenkonstruktion entsprechenden Höhe einkalkuliert. Die Randstreifen werden nach Fertigstellen des Nutzestriches bodengleich abgeschnitten.

.

Trennlagen:

.

Trennlagen bei schwimmenden oder gleitenden Estrichen werden gesondert vergütet.

#8#

Kommentar:

.

Allgemeine Bestimmungen:

.

Die Formulierung der Positionen setzt voraus, daß aus der Leistungsgruppe LG 00 "Allgemeine Bestimmungen", Unterleistungsgruppe "Vertragsunterlagen" mindestens die Positionen "ÖNORMEN verbindlich" sowie aus der Unterleistungsgruppe "Besondere Bestimmungen für den Einzelfall" die Positionen "Leistungsumfang", "Materialbeistellung" und "Qualitätsgleichwertigkeit" mit ausgeschrieben werden.

.

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

.

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-H vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV-Ausdruck der ersten ausgewählten Position der RÖFIX-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift, einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen, mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen mit auszuschreiben.

113F03-	Schwimmender Zementestrich als Nutzestrich,

Festigkeitsklasse E 225, aus vorgefertigtem, werksgemischtem Trockenbeton, Körnung 0 - 3 mm, verarbeitet mit vollautomatischer Misch- und Förderanlage, Oberfläche maschinell oder händisch geglättet,

z.B. RÖFIX 970 ZEMENTESTRICH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

113F03A	Schwimm.Zem.N-Estr.E225 45mm	M2

113F03B	Schwimm.Zem.N-Estr.E225 50mm	M2

113F03C	Schwimm.Zem.N-Estr.E225 60mm	M2

113F03D	Schwimm.Zem.N-Estr.E225 70mm	M2

113F04-	Gleitender Zementestrich als Nutzestrich,

Festigkeitsklasse E 225, aus vorgefertigtem, werksgemischtem Trockenbeton, Körnung 0 - 3 mm, verarbeitet mit vollautomatischer Misch- und Förderanlage, Oberfläche maschinell oder händisch geglättet,

z.B. RÖFIX 970 ZEMENTESTRICH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

113F04A	Gleit.Zem.N-Estr.E225 45mm	M2

113F04B	Gleit.Zem.N-Estr.E225 50mm	M2

113F04C	Gleit.Zem.N-Estr.E225 60mm	M2

113F04D	Gleit.Zem.N-Estr.E225 70mm	M2

113F05-	Verbund-Zementestrich als Nutzestrich,

Festigkeitsklasse E 225, aus vorgefertigtem, werksgemischtem Trockenbeton, Körnung 0 - 3 mm, verarbeitet mit vollautomatischer Misch- und Förderanlage, Oberfläche maschinell oder händisch geglättet,

z.B. RÖFIX 970 ZEMENTESTRICH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

113F05A	Verb.Zem.N-Estrich E225 30mm	M2

113F05B	Verb.Zem.N-Estrich E225 40mm	M2

113F05C	Verb.Zem.N-Estrich E225 50mm	M2

113F05D	Verb.Zem.N-Estrich E225 60mm	M2

113F06	Aufz.Zementestrich als N-Estr.	M2

Aufzahlung auf die Positionen Zementestrich als Nutzestrich, Festigkeitsklasse E 225, für die Ausführung eines Zementschellestriches begehbar nach 6 Std. und Belegereif nach 36 Std.,

z.B. RÖFIX 975 ZEMENT-SCHNELLESTRICH E225 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

113F16-	Schwimmender CF-Fließestrich als

Nutzestrich, Festigkeitsklasse E 300, Belaggruppe C, Abriebklasse 17, Oberfläche geschlossen ausgeführt. Aus vorgefertigtem, werksgemischtem Trockenmörtel, Körnung 0 -2 mm, verarbeitet mit vollautomatischer Misch- und Förderanlage, Oberfläche mit Nivellierstange feinnivelliert,

z.B. RÖFIX A91 CF-FLIESSESTRICH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

113F16A	Schwim.CF.N.-Fließestr.35mm	M2

Schichtstärke 35 mm.

113F16B	Schwim.CF.N.-Fließestr.40mm	M2

Schichtstärke 40 mm.

113F16C	Schwim.CF.N.-Fließestr.45mm	M2

Schichtstärke 45 mm.

113F16D	Schwim.CF.N.-Fließestr.50mm	M2

Schichtstärke 50 mm.

113F16E	Schwim.CF.N.-Fließestr.60mm	M2

Schichtstärke 60 mm.

113F17-	Gleitender CF-Fließestrich als Nutzestrich,

Festigkeitsklasse E 300, Belaggruppe C, Abriebklasse 17, Oberfläche geschlossen ausgeführt. Aus vorgefertigtem, werksgemischtem Trockenbeton, Körnung 0 - 2 mm, verarbeitet mit vollautomatischer Misch- und Förderanlage, Oberfläche mit Nivellierstange feinnivelliert,

z.B. RÖFIX A91 CF-FLIESSESTRICH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

113F17A	Gleit.CF.N-Fließestr.30mm	M2

Schichtstärke 30 mm.

113F17B	Gleit.CF.N-Fließestr.35mm	M2

Schichtstärke 35 mm.

113F17C	Gleit.CF.N-Fließestr.40mm	M2

Schichtstärke 40 mm.

113F17D	Gleit.CF.N-Fließestr.45mm	M2

Schichtstärke 45 mm.

113F17E	Gleit.CF.N-Fließestr.	M2

Schichtstärke: ......

113F18-	Verbund CF-Fließestrich als Nutzestrich,

Festigkeitsklasse E 300, Belaggruppe C, Abriebklasse 17, Oberfläche geschlossen ausgeführt, (Haftbrücke in eigener Position). Aus vorgefertigtem, werksgemischtem Trockenbeton, Körnung 0 - 2 mm, verarbeitet mit vollautomatischer Mischund Förderanlage, Oberfläche mit Nivellier stange feinnivelliert,

z.B. RÖFIX A91 CF-FLIESSESTRICH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

113F18A	Verb.CF.N-Fließestr.20mm	M2

20 mm dick.

113F18B	Verb.CF.N-Fließestr.30mm	M2

30 mm dick.

113F31-	Aufz.Estriche Fußbodenheizung Aufzahlung

auf die Positionen Estriche als Nutzestrich, ohne Unterschied der Art und Dicke, für die Erschwernis beim Einbringen auf Fußbodenheizungen und für das Ausbilden von Randstreifen, mindestens 10 mm dick.

113F31A	Az N-Estrich Fußbodenheiz.	M2

Randstreifen mindestens 14 cm hoch, mind. 10 mm dick.

114F	Unterlagsestriche (RÖFIX)

.

Vorbemerkungen:

.

Verarbeitungsrichtlinien:

.

Für alle zur Ausführung gelangenden Produkte werden die Verarbeitungsrichtlinien (techn. Merkblätter) des Herstellers (z.B. RÖFIX) beachtet und eingehalten.

.

Gleichwertigkeit:

.

Sofern in den Vertragsbestimmungen und Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die beschrieben sind, insbesondere auch der Schichtaufbau oder konstruktive Details und technische Eigenschaften der einzelnen Teile und der Gesamtleitung sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Produkte angegeben sind.

.

Unterlagsestrich:

.

In der Folge wird gemäß ÖNORM anstatt Estrich als Unterlage für Beläge der Begriff Unterlagsestrich (U-Estrich) verwendet.

.

Zementestrich, Herstellungsart:

.

Wenn nicht anders angegeben, wird die Wahl der Herstellungsart des Zementestriches, konventionell oder als Fließestrich, dem Bieter überlassen.

.

Fließestrich:

.

Wenn nicht anders angegeben, sind in dem Einheitspreis des angebotenen Fließestriches alle zusätzlichen Maßnahmen, wie z.B. die Verklebung der Trennschichten und Abdichten der Öffnungen bis 0,5 m2 Einzelgröße, einkalkuliert.

.

Randstreifen:

.

In die Einheitspreise sind Randstreifen in einer der gesamten Fußbodenkonstruktion entsprechenden Höhe + 2 cm einkalkuliert. Die Randstreifen werden nach Fertigstellung des Belages abgeschnitten.

.

Trennlagen:

.

Trennlagen bei schwimmenden oder gleitenden Estrichen werden gesondert vergütet.

#8#

Kommentar:

.

Allgemeine Bestimmungen:

.

Die Formulierung der Positionen setzt voraus, daß aus der Leistungsgruppe LG 00 "Allgemeine Bestimmungen", Unterleistungsgruppe "Vertragsunterlagen" mindestens die Positionen "ÖNORMEN verbindlich" sowie aus der Unterleistungsgruppe "Besondere Bestimmungen für den Einzelfall" die Positionen "Leistungsumfang", "Materialbeistellung" und "Qualitätsgleichwertigkeit" mit ausgeschrieben werden.

.

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

.

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-H vorhandenen Vorbemerkungen. Mit dem EDV-Ausdruck der ersten ausgewählten Position der RÖFIX-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift, einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen, mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen mit auszuschreiben.

114F03-	Schwimmender Zementestrich als

Unterlagsestrich, Festigkeitsklasse E 225. Aus vorgefertigtem, werksgemischtem Trockenbeton, Körnung 0 - 3 mm, verarbeitet mit vollautomatischer Misch- und Förderanlage, Oberfläche händisch oder maschinell geglättet,

z.B. RÖFIX 970 ZEMENTESTRICH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

114F03A	Schwimm.Zem.U.Estr.E225 45mm	M2

114F03B	Schwimm.Zem.U.Estr.E225 50mm	M2

114F03C	Schwimm.Zem.U.Estr.E225 60mm	M2

114F03D	Schwimm.Zem.U.Estr.E225 70mm	M2

114F04-	Gleitender Zementestrich als

Unterlagsestrich, Festigkeitsklasse E 225. Aus vorgefertigtem, werksgemischtem Trockenbeton, Körnung 0 - 3 mm, verarbeitet mit vollautomatischer Misch- und Förderanlage, Oberfläche händisch oder maschinell geglättet,

z.B. RÖFIX 970 ZEMENTESTRICH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

114F04A	Gleit.Zem.U-Estrich E225 45mm	M2

114F04B	Gleit.Zem.U-Estrich E225 50mm	M2

114F04C	Gleit.Zem.U-Estrich E225 60mm	M2

114F04D	Gleit.Zem.U-Estrich E225 70mm	M2

114F05-	Verbund-Zementestrich als Unterlagsestrich,

Festigkeitsklasse E 225. Aus vorgefertigtem, werksgemischtem Trockenbeton, Körnung 0 - 3 mm, verarbeitet mit vollautomatischer Misch- und Förderanlage, Oberfläche händisch oder maschinell geglättet,

z.B. RÖFIX 970 ZEMENTESTRICH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

114F05A	Verb.Zem.U-Estrich E225 30mm	M2

114F05B	Verb.Zem.U-Estrich E225 40mm	M2

114F05C	Verb.Zem.U-Estrich E225 50mm	M2

114F05D	Verb.Zem.U-Estrich E225 60mm	M2

114F06	Aufz.Zementestrich als U-Estr.	M2

Aufzahlung auf die Positionen Zementestrich als Unterlagsestrich, Festigkeitsklasse E 225, für die Ausführung eines Zementschellestriches auf Calcumsulfat-Basis, Begehbar nach 6 Std. und Belegereif nach 36 Std.,

z.B. RÖFIX 975 ZEMENT-SCHNELLESTRICH E225 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

114F16-	Schwimmender CF-Fließestrich als

Unterlagsestrich, Festigkeitsklasse E 300, (Anschleifen der fertigen Oberfläche und auftragen einer Tiefengrundierung in eigener Position. Aus vorgefertigtem, werksgemischtem Trockenbeton, Körnung 0 - 2 mm, verarbeitet mit vollautomatischer Misch und Förderanlage, Oberfläche mit Nivellierstange feinnivelliert,

z.B. RÖFIX A91 CF-FLIESSESTRICH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

114F16A	Schwimm.CF.U-Fließestr.35mm	M2

114F16B	Schwimm.CF.U-Fließestr.40mm	M2

114F16C	Schwimm.CF.U-Fließestr.45mm	M2

114F16D	Schwimm.CF.U-Fließestr.50mm	M2

114F16E	Schwimm.CF.U-Fließestr.	M2

Schichstärke: ......

114F17-	Gleitender CF-Fließestrich als

Unterlagsestrich, Festigkeitsklasse E 300. (Anschleifen der fertigen Oberfläche und auftragen einer Tiefengrundierung in eigener Position. Aus vorgefertigtem, werksgemischtem Trockenbeton, Körnung 0 - 2 mm, verarbeitet mit vollautomatischer Misch- und Förderanlage, Oberfläche mit Nivellierstange feinnivelliert,

z.B. RÖFIX A91 CF-FLIESSESTRICH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

114F17A	Gleit.CF.U-Fließestr.30mm	M2

114F17B	Gleit.CF.U-Fließestr.35mm	M2

114F17C	Gleit.CF.U-Fließestr.40mm	M2

114F17D	Gleit.CF.U-Fließestr.45mm	M2

114F17E	Gleit.CF.U-Fließestr.	M2

Schichtstärke: ......

114F18-	Verbund CF-Fließestrich als

Unterlagsestrich, Festigkeitsklasse E 300, (Haftbrücke, anschleifen der fertigen Oberfläche und auftragen einer geeigneten Grundierung u.dgl. in eigenerPosition). Aus vorgefertigtem, werksgemischtem Trockenbeton, Körnung 0 - 2 mm, verarbeitet mit vollautomatischer Misch und Förderanlage, Oberfläche mit Nivellierstange feinnivelliert,

z.B. RÖFIX A91 CF-FLIESSESTRICH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

114F18A	Verb.CF.U-Fließestr.20mm	M2

20 mm dick

114F18B	Verb.CF.U-Fließestr.30mm	M2

30 mm dick

114F31-	Aufz.U-Estriche Fußbodenheiz. Aufzahlung

auf die Positionen Estriche als Unterlagsestriche ohne Unterschied der Art und Dicke, für die Erschwernis beim Einbringen auf Fußbodenheizungen und für das Ausbilden von Randstreifen, mindestens 10 mm dick.

114F31A	Az U-Estrich Fußbodenheiz.	M2

Randstreifen mindestens 14 cm hoch, mind. 10 mm dick.

115F	Sonstiges (RÖFIX)

.

Vorbemerkungen:

.

Verarbeitungsrichtlinien:

.

Für alle zur Ausführung gelangenden Produkte werden die Verarbeitungsrichtlinien (techn. Merkblätter) des Herstellers (z.B. RÖFIX) beachtet und eingehalten.

.

Gleichwertigkeit:

.

Sofern in den Vertragsbestimmungen und Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die beschrieben sind, insbesondere auch der Schichtaufbau oder konstruktive Details und die technischen Eigenschaften der einzelnen Teile und der Gesamtleistung sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der bespielhaft angeführten Produkte angegeben sind.

#8#

Kommentar:

.

Allgemeine Bestimmungen:

.

Die Formulierung der Positionen setzt voraus, daß aus der Leistungsgruppe LG 00 "Allgemeine Bestimmungen", Unterleistungsgruppe "Vertragsunterlagen" mindestens die Positionen "ÖNORMEN verbindlich" sowie aus der Unterleistungsgruppe "Besondere Bestimmungen für den Einzelfall" die Positionen "Leistungsumfang", "Materialbeistellung" und "Qualitätsgleichwertigkeit" mit ausgeschrieben werden.

.

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

.

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-H vorhandenen Vorbemerkungen. Mit dem EDV-Ausdruck der ersten ausgewählten Position der RÖFIX-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift, einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen, mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen mit auszuschreiben.

115F10-	Fugenprofil, z.B. für Gebäuded Fugenprofil,

liefern und gleichzeitig mit dem Herstellen des Estriches versetzen, nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

115F10C	Fugenprofil	M1

Zur normgerechten Herstellung von Bewegungsfugen (Türdurchgänge), mit doppelter druckstabiler Wollpappe mit hohem Flachstauchwiderstand,

z.B. FUGENPROFIL PUT-IN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

116F	Oberflächenbehandlung (RÖFIX)

.

Vorbemerkungen:

.

Verarbeitungsrichtlinien:

.

Für alle zur Ausführung gelangenden Produkte werden die Verarbeitungsrichtlinien (techn. Merkblätter) des Herstellers (z.B. RÖFIX) beachtet und eingehalten.

.

Gleichwertigkeit:

.

Sofern in den Vertragsbestimmungen und Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die beschrieben sind, insbesondere auch der Schichtaufbau oder konstruktive Details und die technischen Eigenschaften der einzelnen Teile und der Gesamtleistung sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der bespielhaft angeführten Produkte angegeben sind.

#8#

Kommentar:

.

Allgemeine Bestimmungen:

.

Die Formulierung der Positionen setzt voraus, daß aus der Leistungsgruppe LG 00 "Allgemeine Bestimmungen", Unterleistungsgruppe "Vertragsunterlagen" mindestens die Positionen "ÖNORMEN verbindlich" sowie aus der Unterleistungsgruppe "Besondere Bestimmungen für den Einzelfall" die Positionen "Leistungsumfang", "Materialbeistellung" und "Qualitätsgleichwertigkeit" mit ausgeschrieben werden.

.

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

.

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-H vorhandenen Vorbemerkungen. Mit dem EDV-Ausdruck der ersten ausgewählten Position der RÖFIX-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift, einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen, mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen mit auszuschreiben.

116F03-	Aufzahlung auf die Positionen

CF-Fließestrich.

116F03A	Aufz.Fließest.Nachbehandlung	M2

Für das Entfernen, 4 bis 8 Tage nach Einbringung, der an der Oberfläche entstandenen Sinterhaut durch Bürsten oder Anschleifen und Absaugen (Kehren).

Ausführung der Oberfläche: _ _ _

116F03B	Az CF-U-Fließestr.Tiefengr.	M2

Für eine Tiefengrundierung bei nachfolgenden dampfdurchlässigen Belägen, ohne Spachtelung,

z.B. RÖFIX EP TIEFENIMPRÄGNIERUNG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

116F03C	Az CF-U-Fließestr.Haftgr.	M2

Für einen Tiefengrund zur Erziehung einer besseren Haftung von (RÖFIX) Fussbodenfarben,

z.B. RÖFIX HYDROSIL TIEFENGRUND oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

116F03D	Az CF-U-Fließestr.Fußbodenf	M2

Für selbstvernetzende, 1-komponentige, wasserverdünnbare Bodenfarben für aussen und innen in 6 Standardtönen, nach Wahl des Auftraggebers,

z.B. RÖFIX EHROL SE-96 PE oder Gleichwertiges.

Farbzuschläge: _ _ _

Angebotenes Erzeugnis: ......

116F03E	Az CF-U-Fließestr.Verfiesung	M2

Für lösungsmittelfreie Grundierung zur nachträglichen Verfliesung,

z.B. RÖCÖLL GRUNDIERUNG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

116F03F	Az CF-Fließestr.Risseharz	M2

Für ein zweikomponentiges Polyesterharz zum schließen von Rissen bei Estrichen,

z.B. ESTROLITH RISSEHARZ + HÄRTER 611 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

116F04	Estrich Ausgleichen Nivelieren	M2

Spachteln, Glätten oder Nivellieren des Zement- und/oder Anhydritestriches,

z.B. mit RÖFIX AN10 AUSGLEICHS- UND NIVELLIERMASSE oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......