# Ausschreibungstext

## Stabilisierte Wärmedämmung - Liaver-Gefällsbeton

| Pos. | Menge | Leistung | Einheits-preis | Gesamt-preis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _______ m² | Herstellen, liefern und einbringen von Liaver-Gefällsbeton als Stabilisierte Wärmedämmung in einer Schichtstärke von _____ cm. Korngrösse: 2 – 4 mm Betontrockenrohdichte ca. 300 kg/m³ Druckfestigkeit nach 28 Tagen ca. 1,0 N/mm² Wärmeleitfähigkeit (n = 0,08 W/mK Dampfdiffusionswiderstandszahl ( = 5 Brennbarkeitsklasse A1 (nicht brennbar). |  |  |
|  | _______ m² | Eventualposition: Herstellen, liefern und einbringen eines Porenverschlusses aus Natursand 0/4, Zement und Wasser im Mischungsverhältnis Natursand 0/4 : Zement = 3 : 1. Schichtstärke ________ cm |  |  |